Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ

по ОП.03 Материаловедение

по профессиям

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

«18085 Рихтовщик кузовов»

г. Мурманск

2019 г.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы ОП.03 Материаловедение по профессиям 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», «18085 Рихтовщик кузовов»

.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель.

Пояснительная записка

# По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 32 часа, из них практических занятий – 16 часа. В методические указания включены 8 практических работ (из расчёта 2 часа на каждую) по темам курса. Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании результатов исследования, необходимых для проведения работы, материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание работы и нормативные данные об испытуемых материалах.

Практические работы

| № | Раздел | Тема | Кол-во часов | Название практической работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1 Металлы и сплавы | Тема 1.1 Строение и свойства металлов | 2 | Определение твердости по методам Бринелля, Роквелла, Виккерса. |
| 2. |  |  | 2 | Изучение диаграммы состояния системы железо-цементит. |
| 3. |  |  | 2 | Свойства металлов и сплавов. |
| 4. |  | Тема 1.2 Железоуглеродистые сплавы | 2 | Термическая обработка стали. |
| 5. |  |  | 2 | Химико-термическая обработка стали. |
| 6. |  |  | 2 | Расшифровка марок чугунов |
| 7. |  |  | 2 | Расшифровка марок углеродистых сталей |
| 8. |  |  | 2 | Расшифровка марок легированных сталей. |
|  | Всего: |  | 16 |  |

Список литературы:

1. Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие.-М.:ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.

2. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. СПО-М.:Академия, 2017.-496с.

3. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н. Б. Кириченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с.

# Практическая работа № 1

Тема: «Определение твердости по методам Бринелля, Роквелла, Виккерса».

Цель: изучить методы определения твердости.

Оборудование:

1.Схемы определения твердости образца.

2.Таблица № 1. Важнейшие механические и физические свойства наиболее распространенных металлов.

3.Таблица № 2. Обозначение основных механических свойств материалов по отечественным и зарубежным стандартам.

Литература:

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – с. 71-74.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомьтесь с краткими теоретическими сведениями.

2. Изучите определение твердости металлов по Бринеллю (схема, методика).

3.Изучите определение твердости металлов по Роквеллу (схема, методика).

4.Изучите определение твердости металлов по Виккерсу (схема, методика).

5.Ответьте на контрольные вопросы:

- Чем характеризуется поведение металлов под действием внешних нагрузок?

- Назовите механические свойства металлов.

- Что позволяют определить, произвести и осуществить механические свойства металлов?

- Требования к испытаниям механических свойств.

- Что такое твердость? О каких механических свойствах позволяют судить сведения о твердости?

- Назовите самый твердый и мягкий металлы, их применение.

- Обозначение твердости по отечественному и зарубежному стандартам.

6.Сделайте вывод по работе.

Содержание отчета

1.Тема.

2.Цель.

3. Оборудование.

4. Литература.

5. Ответы на контрольные вопросы.

6. Вывод.

Краткие теоретические сведения

Поведение металлов под действием внешних нагрузок характеризуется их механическими свойствами, которые позволяют определить пределы нагрузки для каждого конкретного материала, произвести сопоставимую оценку различных материалов и осуществить контроль качества металла в заводских и лабораторных условиях.

К испытаниям механических свойств предъявляется ряд требований. Температурно-силовые условия проведения испытаний должны быть по возможности приближены к условиям работы материалов в реальных машинах и конструкциях. Вместе с тем методы испытаний должны быть достаточно простыми и пригодными для массового контроля качества металлургической продукции. Поскольку необходимо иметь возможность сопоставления качества разных конструкционных материалов, методы испытаний механических свойств должны быть строго регламентированы стандартами.

Результаты определения механических свойств используют в расчетной конструкторской практике при проектировании машин и конструкций.

Наибольшее распространение имеют следующие виды механических испытаний:

- статические кратковременные испытания однократным нагружением на одноосное растяжение - сжатие, твердость, изгиб и 
кручение;

- динамические испытания с определением ударной вязкости и 
ее составляющих - удельной работы зарождения трещины и удельной работы развития трещины;

- испытания переменной нагрузкой с определением предела выносливости материала;

- испытания на термическую усталость;

- испытания на ползучесть и длительную прочность;

- испытания на сопротивление развитию трещины с определением параметров вязкости разрушения;

- испытания в условиях сложнонапряженного состояния, натурные испытания деталей, узлов и готовых конструкций.

Статистические испытания. Наиболее часто проводят испытания 
на растяжение (ГОСТ 1497-84). Обычно применяют малый пятикратный образец круглого сечения (диаметр 5 мм, расчетная длина 25 мм). На рис. 1 приведены два вида диаграммы растяжения: с площадкой и без площадки текучести в координатах нагрузка Р - удлинение l (соответственно рис. 1, а, 1, б). Диаграмма просто преобразуется в диаграмму в координатах напряжение     относительная деформация . При этом  = P/ A0;  = (l/ l0)100%, где A0, l0  соответственно начальная площадь сечения и длина образца до испытания.

Диаграмма растяжения состоит из трех участков: упругой деформации ОА, равномерной пластической деформации АВ и сосредоточенной деформации шейки ВС. Участок упругой деформации имеет прямолинейный вид и характеризует жесткость материала. Чем меньшую упругую деформацию претерпевает материал

под действием нагрузки, тем выше его жесткость, которая характеризуется модулем упругости: Е = /.

Рисунок 1. Диаграмма растяжений.

а – с площадкой текучести; б – без площадки текучести;

в – диаграмма истинных напряжений ST, SK.

Модуль упругости - структурно нечувствительная характеристика, определяемая силами межатомного взаимодействия, является константой материала. Упругие свойства зависят от температуры металла. При понижении температуры межатомные расстояния уменьшаются, кристаллы сжимаются, что приводит к увеличению модуля упругости. Основной рост модуля упругости происходит в области температур до 77 К, ниже температуры жидкого азота рост замедляется, а вблизи абсолютного нуля модуль упругости становится температурно независимым.

Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется 
без заметного увеличения нагрузки («течет»), называется физическим пределом текучести т:

т = Рт / А0.

Если площадка текучести отсутствует, определяют условный предел текучести 0,2,  при котором образец получает остаточное удлинение, равное 0, 2 % первоначальной расчетной длины.

Предел текучести - основной показатель прочности при расчете допустимых напряжений, характеризующих сопротивление малым пластическим деформациям.

Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению, называется временным сопротивлением в:

т = Рв / А0.

Величина пластической деформации к моменту разрушения характеризует пластичность материала. Различают две характеристики пластичности: относительное удлинение , %, и относительное сужение ,%:

= [(l – l0) / l0]100,

где l - длина образца после разрыва; l0  первоначальная длина образца; 	.

= [(А0 – А) / А0]100,

где А - площадь сечения разрушившегося образца в месте разрыва; А0 - первоначальная площадь сечения образца.

Условно принято считать металл надежным при  ≥ 15 %;  ≥ 45%.

Более точно зависимость между деформацией образца и напряжением отражают диаграммы истинных напряжений (рис. 1, в). Истинное напряжение определяют делением нагрузки на площадь поперечного сечения образца в момент испытания.

Наиболее простым методом испытания свойств является измерение твердости. Твердостью называют свойство материала оказывать сопротивление деформации в поверхностном слое при местных контактных воздействиях. Различают следующие методы определения твердости: по Бринеллю (по диаметру отпечатка шарика); по Роквеллу (по глубине вдавливания алмазного конуса или 
закаленного шарика); по Виккерсу (для деталей малой толщины 
или тонких поверхностных слоев твердость определяют по диагонали отпечатка алмазной пирамиды). Схемы этих методов приведены на рис. 2.

Рисунок 2. Схемы определения твердости образца:

а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в – по Виккерсу; D – диаметр образца; d – диаметр отпечатка; Р0, Р – предварительная и основная нагрузка; h0, h – глубина отпечатка после действия предварительной и основной нагрузки.

Испытание по методу Бринелля (рис. 2, а) состоит во вдавливании в испытуемое тело стального шарика диаметром D под действием постоянной нагрузки Р и измерении диаметра отпечатка d. Число твердости по Бринеллю НВ определяется величиной нагрузки Р, деленной на сферическую поверхность отпечатка. Чем меньше диаметр отпечатка, тем выше твердость металла. На практике твердость определяют не по формулам, а по специальным 
таблицам, исходя из диаметра отпечатка d. Из опасения возможной 
деформации шарика метод Бринелля не рекомендуется применять для материала с твердостью более 450 НВ.

Временное сопротивление и число твердости по Бринеллю связаны между собой: для стали в = 0,34НВ, для медных сплавов в = 0,45НВ, для алюминиевых сплавов в = 0,35НВ.

При испытании по методу Роквелла (рис. 2, б) алмазный конус (для более мягких материалов маленький стальной шарик) вдавливают в металл двумя последовательными нагружениями: предварительным РО = 100 Н и основным Р. Имеются три шкалы. При испытании алмазным конусом и нагрузке Р = 1 400 Н  - шкала С, твердость обозначается HRC, то же при Р = 500 Н - шкала А (HRA), а при испытании стальным шариком и Р = 900 Н - шкала В (HRB). Единица твердости по Роквеллу - безразмерная величина, соответствующая осевому перемещению индикатора на 0,002 мм. По шкале С определяют значения твердости более твердых материалов, чем методом Бринелля (твердость более 450 НВ).

Твердость по Виккерсу (рис. 2, в) определяют путем вдавливания правильной четырехгранной пирамиды под действием нагрузки Р и измерения диагонали отпечатка d. Нагрузка меняется от 10 до 1000 Н. Чем тоньше материал, тем меньше должна быть прилагаемая нагрузка. Число твердости по Виккерсу НV определяют с помощью специальных таблиц по величине диагонали отпечатка.

В некоторых случаях определяют микротвердость отдельных участков металла. Этот метод используют для измерения твердости отдельных зерен или очень тонких слоев.

Практическая работа №2

Тема: Изучение диаграммы состояния системы железо-цементит.

Цель: изучение диаграммы состояния системы железо-цементит.

Оборудование: рисунок «Диаграмма состояния системы железо-цементит».

Литература: Солнцев Ю.П. Материаловедение. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомьтесь с краткими теоретическими сведениями.

2. Начертите диаграмму состояния системы железо-цементит.

3.Дайте определения: ферриту, аустениту, цементиту, ледебуриту, перлиту.

4.Охарактеризуйте линии и точки диаграммы.

5.Ответьте на контрольные вопросы:

- Значение диаграммы железо-углерод.

- Сколько существует диаграмм состояния сплавов железо-углерод? Назовите их.

- Где на диаграмме находятся стали?

6.Сделайте вывод по работе.

Содержание отчета

1. Тема.

2. Цель.

3. Оборудование.

4. Литература.

5. Чертеж диаграммы состояния системы железо-цементит.

6. Определения: ферриту, аустениту, цементиту, ледебуриту, перлиту.

7. Характеристика линий и точек диаграммы.

8. Ответы на контрольные вопросы.

9. Вывод.

Краткие теоретические сведения

Диаграммы железо - углерод являются фундаментом науки о стали и чугуне. Углерод с железом образует устойчивое химическое соединение цементит или может находиться в сплаве в свободном состоянии в виде графита. Соответственно существуют две диаграммы состояния сплавов железа - углерод: цементитная и графитная.

В 1868г. Д. К. Чернов в работе «Критический обзор статей гг. Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и собственные исследования Д. К.  Чернова по этому же предмету» указал на существование в стали критических точек, тем самым положив начало изучению диаграммы состояния железо - углерод.

Железо с углеродом образует ряд химических соединений: Fe3C, Fe2C и др. Диаграмму состояния железо - углерод обычно изображают для соединения цементита Fe3C, содержащего 6,67 % углерода. Сплавы с более высоким содержанием углерода очень хрупки и практического применения не имеют. Помимо цементита в системе железо - углерод происходит образование графита.

Железо - цементит - метастабильная система. Цементит - термодинамически менее устойчивая фаза по сравнению с графитом, но кинетически образование цементита более вероятно. Поэтому диаграмму состояния железо - цементит называют метастабильной диаграммой, а диаграмму железо - графит - стабильной.

Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. Железо - серебристо-серый металл, принадлежащий к VIII группе Периодической системы, имеет атомную массу 55,85, плотность 7,86 г/см3, температуру плавления 1 536 0С. Чистое лабораторное железо содержит не более 0,0001 % (10-4%) примесей, технически чистое - примерно 0,1...0,15 % примесей. Прочность технического железа невелика: в = 250 МПа при довольно высокой пластичности  = 50 %,  = 80 %.

Железо в твердом состоянии может находиться в двух полиморфных модификациях: ОЦК и ГЦК. Из схемы изменения свободной энергии (рис. 1) следует, что в интервале температур 911...1392 0С меньшую свободную энергию и большую стабильность имеет -железо с кристаллической ГЦК решеткой.

Рисунок 2. Кривая нагрева и охлаждения железа

При магнитном превращении температурная остановка при 768 0С связана не с перестройкой кристаллической решетки и перекристаллизацией, а с внутриатомными изменениями внешних и внутренних электронных оболочек, которые и приводят к изменениям магнитных свойств.

Углерод принадлежит к IV группе Периодической системы. Углерод встречается в природе в виде двух основных модификаций: алмаза и графита. Атомная масса углерода 12, плотность графита 2,25 г/см3, температура плавления 3500 0С. Графит имеет гексагональную слоистую кристаллическую решетку. Графит - мягкий материал и обладает низкой прочностью. Прочность графита с увеличением температуры аномально растет: при температуре 20 0С в = 20 МПа, при температуре 2500 0С графит прочнее всех тугоплавких металлов.

Углерод образует с железом твердые растворы внедрения. Растворимость углерода в железе зависит от его кристаллической 
формы. Диаметр поры кристаллической ОЦК решетки значительно меньше, чем диаметр поры ГЦК решетки. Поэтому -железо способно растворять углерод в очень малом количестве, а растворимость углерода в -железо существенно больше. Влияние малого размера октаэдрической поры в ОЦК решетке на низкую растворимость углерода усугубляется еще тем, что сама октаэдрическая пора несимметрична - она вытянута по одной оси вследствие воздействия на нее близлежащих атомов, в том числе в центре куба.

В системе железо - углерод возможно присутствие следующих фаз: жидкой фазы, твердых растворов на основе -железа (феррита) и на основе -железа (аустенита), химического соединения FезС (цементита) и графита.

Феррит (Ф), являющийся твердым раствором внедрения углерода в -железе, обозначается Fe, При температуре 727 0С наблюдается максимальная растворимость углерода в феррите, составляющая 0,02 %; при температуре 20 0С в феррите растворяется примерно 0,006 % углерода. Свойства феррита близки к свойствам чистого железа.

Аустенит (А) - твердый раствор внедрения углерода в -железе, обозначается Fe. При температуре 1147 0С аустенит может содержать до 2,14 % углерода, при 727 0С -  0,8 % углерода.

В феррите и аустените могут растворяться многие легирующие элементы, образуя твердые растворы замещения и резко изменяя их свойства. Кроме того, легирование может значительно менять температуру границ существования этих фаз.

Цементит (Ц) - карбид железа FезС, в котором содержится 6,67 % углерода. Температура плавления цементита 1 252 0С. Цементит обладает высокой твердостью (примерно 800 НВ), легко царапает стекло, очень хрупок, имеет почти нулевую пластичность, сложную ромбическую решетку с плотной упаковкой атомов. При нагреве цементит распадается.

Диаграмма состояния системы железо - цементит (метастабильное состояние). Диаграмма состояния железо - цементит (Fe - FезС) приведена на рис. 3.

Рисунок 3. Диаграмма состояния системы железо-цементит:

А – аустенит; Ж – жидкий раствор; Л – ледебурит; П – перлит;

Ф – феррит; Ц – цементит; ЦI, ЦII, ЦIII – соответственно первичный, вторичный и третичный цементит

Линия ABCD – линия ликвидус, линия AHJECF - солидус. Точка А соответствует температуре плавления железа (1 536 0С), точка D - температуре плавления цементита (1 252 0С). Точки N и G соответствуют температурам полиморфного превращения железа.

В системе Fe - FезС на разных ярусах происходят эвтектическое и эвтектоидное превращения. По линии ЕСF при температуре 
1 147 0С происходит эвтектическое превращение: Образующаяся эвтектика называется ледебуритом.

Ледебурит (Л) - механическая смесь аустенита и цементита, содержащая 4,3 % углерода.

По линии PSK при температуре 727 0С происходит эвтектоидное превращение:  в результате которого из аустенита, содержащего 0,8 % углерода, образуется механическая смесь феррита и цементита. Эвтектоидное превращение происходит аналогично кристаллизации эвтектики, но не из жидкого, а из твердого раствора. Образующийся эвтектоид называется перлитом.

Перлит (П) - механическая смесь феррита и цементита, содержащая 0,8 % углерода. Перлит состоит из пластинок цементита в ферритной основе, на травленом шлифе имеет блеск перламутра, отсюда и название - перлит. Зерно перлита состоит из параллельных пластинок цементита и феррита. Чем грубее и крупнее выделения цементита, тем хуже механические свойства перлита.

Аустенит, входящий в состав ледебурита, при температуре 727 0С также испытывает эвтектоидное превращение. Поэтому ниже температуры 727 0С ледебурит состоит из механической смеси перлита и цементита.

Часто пользуются более упрощенной диаграммой (без перитектики), так как все сплавы, содержащие до 2,14 % углерода, после завершения кристаллизации имеют аустенитную структуру.

Практическая работа №3

Тема: Свойства металлов и сплавов

Цель: ознакомиться со свойствами металлов и сплавов

Оборудование: карточки – задания.

Литература:

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение/ Ю.П. Солнцев, С.А.Вологжанина, А.Ф. Иголкин. - 10-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2015.- 496 с.

Порядок выполнения работы.

- Ознакомьтесь с теоретическими сведениями.

- Ответьте на контрольные вопросы:

- дать определение понятия «металл»;

- назвать группы металлов;

- назвать группы цветных металлов;

- общие свойства металлов;

- Сведите все свойства металлов в таблицу, дайте им определение.

- Сделайте вывод по работе.

Краткие теоретические сведения.

Металл - химически простое вещество (а также сплав), обладающее особым блеском, ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью.

Металлы делятся на цветные и черные.

Цветные металлы делятся на следующие группы:

- легкие металлы - металлы, обладающие относительно малой (менее 5 г/см3) плотностью: Al, Mg, Ti, Be, Li, Na, K, Ca, Rb, Sr, Cs, Ba;

- тяжелые металлы - Pb, Cd, Ni, Cr, Zn, Cu, Hgс плотностью более 10 кг/см3;

- легкоплавкие металлы Sn, Pb, Zn с температурой плавления 232, 327, 410 °С;

- тугоплавкие металлы - W, Mo, Ta, Nb с температурой плавления существенно выше, чем у железа (> 1536°С);

- благородные металлы - Au, Ag, Pt металлы с высокой устойчивостью против коррозии;

- урановые металлы, или актиноиды, используемые в атомной технике;

- редкоземельные металлы - лантаноиды, применяемые для модифирования стали;

- щелочные и щелочноземельные металлы - Na, K, Li;

- назватьобщие свойства металлов:

Общее свойство металлов и сплавов — их кристаллическое строение, характеризующееся определенным закономерным расположением атомов в пространстве. Для описания атомно-кристаллической структуры используют понятие кристаллической решетки, являющейся воображаемой пространственной сеткой с ионами (атомами) в узлах.

Пластичность - способность изменять форму при ударе, вытягиваться в проволоку, прокатываться в тонкие листы. В ряду Au,Ag,Cu,Sn,Pb,Zn,Fe уменьшается.

Блеск, обычно серый цвет и непрозрачность. Это связано со взаимодействием свободных электронов с падающими на металл квантами света.

Электропроводность объясняется направленным движением свободных электронов от отрицательного полюса к положительному под влиянием небольшой разности потенциалов. В ряду Ag,Cu,Al,Fe уменьшается.

При нагревании электропроводность уменьшается, т.к. с повышением температуры усиливаются колебания атомов и ионов в узлах кристаллической решетки, что затрудняет направленное движение «электронного газа».

Теплопроводность. Закономерность та же. Обусловлена высокой подвижностью свободных электронов и колебательным движением атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры по массе металла. Наибольшая теплопроводность - у висмута и ртути.

Твердость. Самый твердый – хром (режет стекло); самые мягкие – щелочные металлы – калий, натрий, рубидий и цезий – режутся ножом.

Плотность. Она тем меньше, чем меньше атомная масса металла и чем больше радиус его атома (самый легкий - литий (r=0,53 г/см3); самый тяжелый – осмий (r=22,6 г/см3).Металлы, имеющие r < 5 г/см3 считаются «легкими металлами».

Температуры плавления и кипения. Самый легкоплавкий металл – ртуть (t0пл. = -390C), самый тугоплавкий металл – вольфрам (t0пл. = 33900C).Металлы с t0пл. выше 10000C считаются тугоплавкими, ниже – низкоплавкими.

Таблица 1. Физические свойства металлов

| Свойство | Определение | Значение для некоторых металлов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлический блеск | Способность поверхности металла отражать световые лучи | - | In и Ag отражают свет лучше других металлов, поэтому применяются для изготовления зеркал |
| Плотность, ρ | Физическая величина, измеряемая отношением массы тела к его объему | ρ <5000 кг/м3 – легкие металлы: Li, Ca, Na, Mg, Al; ρ >5000 кг/м3 – тяжелые металлы: Zn, Fe, Ni, Cr, Pb, Ag, Au, Os | Самый легкий металл – литий: ρ = 530 кг/м3; самый тяжелый – осмий: ρ = 22600 кг/м3 |
| Твердость, Н | Способность (свойство) твердого тела сопротивляться проникновению в него другого тела | Твердость некоторых металлов по шкале Мооса: Н(Na) = 0,4; H(Sn) = 1,8; H(Ni) = 5; H(Cr) = 9 | Самые мягкие металлы: K, Rb, Cs, Na (режутся ножом); самый твердый металл – Cr (режет стекло) |
| Пластичность | Способность тела изменять форму под действием внешних сил без разрушения | Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe В ряду наблюдается уменьшение пластичности | Из пластичного золота можно изготовить фольгу толщиной 0,003 мм |
| Температура плавления, t0пл. | Температура, при которой осуществляется процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое | t0пл. >1000°С – тугоплавкие металлы: Au, Cu, Ni, Fe, Pt, Ta, Nb, Mo, W; t0пл.<1000°C – легкоплавкие металлы: Hg, K, Sn, Pb, Zn, Mg, Al | Самая низкая температура плавления у ртути – 39°С, самая высокая – у вольфрама – 3410°С |
| Теплопроводность | Способность тела передавать теплоту от более нагретых его частей менее нагретым | Ag, Cu, Au, Al, W, Fe В ряду наблюдается уменьшение теплопроводности | - |
| Электропроводность | Свойство вещества проводить электрический ток (обусловлено наличием в нем свободных электронов) | Ag, Cu, Au, Al, W, Fe В ряду наблюдается уменьшение электропроводности | При нагревании электропроводность уменьшается, так как усиливается колебательное движение атомов и ионов в узлах решетки и затрудняется движение электронов |

Таблица 2. Технологические свойства металлов.

| №/№ | Технологические испытания | Цель испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испытания на изгиб | Определение пластичности материала/металла |
| 2 | Испытание на осадку | Определение способности металла выдерживать заданную пластическую деформацию |
| 3 | Испытание на сплющивание труб | Определение способности труб сплющиваться до определенной высоты без трещин и надрывов |
| 4 | Испытание на бортование труб | Определяет способность труб к отбортовке на угол 90° |
| 5 | Испытание на загиб труб | Определение способности труб загибаться без трещин и надрывов на угол 90° |
| 6 | Испытание на свариваемость | Определение прочности сварного стыкового соединения |

Таблица 3. Химические свойства металлов.

| №/№ | Свойство | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жаростойкость | Сопротивление металла окислению при высоких температурах |
| 2 | Кислотостойкость | Способность металлов и сплавов противостоять действию растворов кислот. Металлы и сплавы, находящиеся в ряду активности левее водорода, вытесняют его из воды и водных растворов кислот, при этом происходит окисление металлов. |

Таблица 4.  Механические свойства металлов.

| №/№ | Свойство | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочность | Способность металлов воспринимать, не разрушаясь, различные виды нагрузок, вызывающих внутренние напряжения и деформации |
| 2 | Пластичность | Способность металлов под действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные/пластические/ деформации после устранения этих сил |
| 3 | Твердость | Способность металла сопротивляться пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое при местных контактах силовых воздействий. |
| 4 | Ударная вязкость | Характеристика металла по которой оценивают его сопротивление хрупкому разрушению |
| 5 | Усталость | Изменение механических и физических свойств металла под воздействием циклических изменяющихся во времени напряжений и деформации. |
| 6 | Выносливость | Свойство противостоять усталости. |
| 7 | Ползучесть | Способность металлов к медленной пластической деформации при давлении постоянной нагрузки или напряжения. |

Практическая работа №4.

Тема: Термическая обработка.

Цель: Ознакомиться с основными видами термической обработки стали.

Оборудование: карточки-задания.

Литература:

  - Солнцев Ю. П. Материаловедение / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 10-е изд.- М.: Академия, 2015. - 496 с.

Порядок выполнения работы.

- Ознакомиться с теоретическими сведениями.

- Ответить на контрольные вопросы:

- определение понятия термической обработки;

- основные факторы термической обработки;

- группы видов термической обработки;

- Выполнить классификацию основных видов термической обработки сталей.

- Дать характеристику видов термической обработки сталей (таблица);

- Сделать вывод по работе.

Краткие теоретические сведения.

Термической обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. Термическая обработка используется либо в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств детали.

На результат термической t обработки влияют следующие факторы: время (скорость) нагрева, температура нагрева, время (продолжительность) выдержки, время (скорость) охлаждения. Таким образом, основными   факторами   термической обработки являются температура и время. Поэтому процесс термической обработки обычно изображают в виде графика в координатах «температура t — время т».

В соответствии с классификацией профессора М. Е. Блантера, процессы термической обработки подразделяются на четыре группы.

Первая группа – процессы термической обработки, которые приводят к дополнительному упрочнению изделий по всему их объёму (закалка метала с отпуском или же закалка с последующим старением.

Вторая группа – процессы термической обработки металлов, которые приводят к упрочнению изделий по поверхностью, что в свою очередь направлено на повышение износоустойчивых характеристик. Кроме этого данные процессы направлены на повышение так называемого предела выносливости и устранение влияния концентраторов напряжений.

Для достижение вышеописанных целей используют поверхностную закалку, а также некоторые процессы химико-термической обработки (азотирование, цементация, борирование), кроме этого для этих же целей используют поверхностный наклёп.

Третья группа, включает в себя процессы термической обработки, которые приводят к общему смягчению металлических изделий и снятию внутренних напряжений, что благотворно влияет на пластичность и ударную вязкость. К таким процессам можно отнести процесс отпуска, нормализации и отжига.

Четвёртая группа, является последней группой классификации видов термической обработки металлов и включает в себя процесс термической обработки, направленные на придачу поверхностным слоям изделий особых физико-химических свойств, которые способствуют защите самих металлических изделий от коррозий, окислений, испарений, высоких температур и подобных негативных для металлов воздействий.

В данную группу можно включить химико-термические виды обработок: антикоррозийное азотирование, алитирование, силицирование и другие подобные процессы.

Кроме этого достаточно большое распространение получила термомеханическая обработка, которая заключатся в процессах нагрева, деформации и охлаждения в различной последовательности, в результате чего образуется особая структура сплава, изменение свойств которого происходит в условиях повышенной плотности.

Рисунок 1. Схема классификации основных видов термической обработки.

Таблица 1. Характеристика видов термической обработки сталей.

| Наименование обработки | Краткая характеристика и применение | Режим |
| --- | --- | --- |
| Отпуск | Производится немедленно после закалки с целью придания стали необходимых механических свойств. В зависимости от температуры нагрева подразделяется на:низкий, средний и высокий. | Нагрев ниже Ac1, скорость охлаждения назначается в зависимости от химического состава стали |
| Низкий отпуск | Понижает внутренние нопряжения, возникшие в процессе закалки, без заметного снижение твердости и хрупкости. Режущий инструмент, не подвергающийся ударам; измерительный инструмент; поверхности деталей, работающих в условиях трения. | Температура нагрева 150-2500 С. Для специальных легированных сталей интервал температур иной. |

Продолжение таблицы 1

| Средний отпуск | Снимает внутренние напряжение и хрупкость, возникшие в процессе закалки, при некотором понижении твердости. Режущий инструмент, подвергающийся ударной нагрузке ;пружины | Температура нагрева 300-4500 С. Для специальных легированных сталей интервал температур иной. |
| --- | --- | --- |
| Высокий отпуск | Снимает внутреннее напряжения и хрупкость, возникшие в процессе закалки; увеличивает вязкость и значительно понижает твердость; после высокого отпуска возможна обработка лезвийным инструментом. Ответственные детали машин: валы; шатунные болты и т.п. | Температура нагрева 500-7000 С. Для специальных легированных сталей интервал температур иной. |
| Цементация (науглероживание) | Насыщение поверхностного слоя детали углеродом до концентрации 0,8-1%. Обеспечивает получение (после закалки) изделия с высокой твердостью и износостойкостью на поверхности и с вязкой сердцевиной. Применяется для деталей, изготовленных из малоуглеродистых сталей (до 0,25% углерода) | Нагрев деталей в герметически закрытой среде твердого или газообразного карбюризатора на 50 – 800С выше Ас3; длительная (несколько часов) выдержка с последующим медленным охлаждением |
| Азотирование (нитрирование) | Насыщение поверхностного слоя детали азотом после предварительного улучшения. Придает высокую твердость (80-85HRC), износоустойчивость и коррозионную стойкость поверхностному слою изделия при минимальном его короблении и не требует последующей термической обработки. | Нагрев деталей в атмосфере аммиака при 500-7000С; выдержка 20-70 часов с последующим охлаждением в парах аммиака до 1000С. |
| Нитроцементация | Одновременно насыщение поверхностного слоя детали азотом и углеродом. В зависимости от температуры нагрева подразделяется на низкотемпературную, применяемую для повышения износостойкости режущего инструмента, и высокотемпературную, применяемую для создания износостойких деталей из малоуглеродистых легированных сталей. | Температура нагрева: а)550-6000С без последующей термической обработки (низкотемпературная); б)850 – 8700Споследующей закалкой и низким отпуском (высокотемпературная). |
| Диффузионная металлизация | Насыщения поверхностного слоя детали каким-либо элементом для повышения таких свойств, как: жаростойкость, твердость, износостойкость, коррозионная стойкость, прирабатываемость и т.п. Наиболее распространенные элементы: алюминий(алитирование), хром (хромирование), бор (борирование), кремний (силицирование), фосфор(фосфатирование),сера(сульфидирование). | Нагрев детали в порошковых смесях, жидких или газовых средах. Температура нагрева для разовых материалов различна. |
| Нормализация (отжиг нормализационный) | Устраняет внутренние напряжение; выравнивает и измельчает структуру; улучшает механические свойства стали; разрушает карбидную сетку у заэвтектойдных сталей. После горячей или грубой механической обработки стали перед цементацией и после нее. | Нагрев на 30-800С выше Ас3(Аст), охлаждение на спокойном воздухе. |

Продолжение таблицы 1

| Улучшение | Двойная термическая обработка, состоящая из закалки и последующего высокого отпуска | См. закалку и высокий отпуск. |
| --- | --- | --- |
| Закалка | Форсированное охлаждение стали, нагретой до температуры выше Ас1. Повышает твердость, прочность и износоустойчивость; измельчает структуру. Стали с содержанием углерода менее 0,3%перед закалкой подвергаются поверхностному науглераживанию (цементации), а с содержанием углерода 0,3%и более закаливают без дополнительной обработки. В зависимости от температуры нагрева закалка подразделяется на полную и неполную. Широко применяется для всех групп сталей | Скорость охлаждения и охлаждающая среда: вода, масло, струя воздуха и т.п. назначаются в зависимости от химического состава стали и требований, предъявляемых к детали. |
| Полная закалка | Применяется для доэвтектойдных сталей, обеспечивая им максимально возможную твердость. | Температура нагрева на 20-500С выше Ас3. |
| Неполная закалка | Применяется для эвтектойдной и заэвтектойдных сталей, обеспечивая им максимально возможную твердость. | Температура нагрева на 30-500С выше Ас1. |
| Поверхностная закалка | Повышает твердость только поверхностного слоя. Применяется в тех случаях, когда необходима высокая износоустойчивость поверхности и мягкая | Нагрев поверхностного слоя при помощи токов высокой частоты (ТВЧ) или горелок на30-500С выше Ас3 с |
| Отжиг | Медленное охлаждение нагретой стали(с печью, в горячей золе, песке, цементе и т.п.) В зависимости от температуры нагрева подразделяются на: полный, неполный, диффузионный и рекристаллизационный. | Скорость до 5000С, 50-1000С в час для углеродистых и 20-600С в час для легированных сталей, затем на воздухе. |
| Полный отжиг | Выравнивает структуру по всей площади сечения; снижает твердость и облегчает обрабатываемость; снимает внутренние напряжение; ликвидирует перегрев, измельчает структуру. Поковки и отливки только из доэвтектойдных сталей. | Температура нагрева до 20-500С выше Ас3. |
| Неполный отжиг (сфероидизация) | Обеспечивает получение зернистого перлита, обладающего лучшей обрабатываемостью, чем пластичный. Только эвтектойдная и заэвтектойдные стали. | Температура нагрева на 20-400С выше Ас1. |
| Диффузионный отжиг (гомогенизационный) | Выравнивает химический состав по всему сечению. Отливки из легированных доэвтектойдных сталей. | Температура нагрева на 150-2000С выше Ас3 с длительной выдержкой . |
| Рекристаллизационный отжиг | Снимает наклеп, увеличивая пластичность и уменьшая твердость; улучшает обрабатываемость. Все стали после холодной штамповки либо грубой механической обработки. | Температура нагрева на 20-500С ниже Ас1. |

Практическая работа №5.

Тема: Химико - термическая обработка стали.

Цель: Ознакомиться с основными видами химико - термической обработки стали.

Оборудование: карточки-задания.

Литература:

1.Солнцев Ю. П. Материаловедение / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 10-е изд.- М.: Академия, 2015. - 496 с.

Порядок выполнения работы.

1.Ознакомиться с теоретическими сведениями.

2.Ответить на контрольные вопросы:

- определение понятия химико - термической обработки;

- основные факторы химико - термической обработки;

- виды химико - термической обработки.

3.Дать характеристику видов химико - термической обработки сталей (таблица);

4.Сделать вывод по работе.

Краткие теоретические сведения.

Химико-термические методы обработки стали предполагают изменение не только структуры, но и химического состава ее поверхности. Это осуществляется диффузионным насыщением поверхностного слоя соответствующими элементами, т. е. нагревом стального изделия до заданной температуры и выдерживанием его в среде этих элементов. Наиболее распространенными видами химико-термической обработки являются цементация, азоти-рование, нитроцементация, цианирование, борирование, силицирование и диффузионная металлизация.

Цементация (науглераживание) — это процесс насыщения поверхности стали углеродом при температуре 930—950 °С. После цементации изделия подвергаются закалке и низкому отпуску. В результате их поверхность становится более твердой (при температурах до 200— 225 °С), износостойкой, выносливой при изгибе и кручении. Цементация проводится в твердой или газообразной насыщающей среде (карбюризаторе). В качестве твердого карбюризатора используется древесный уголь или каменноугольный полукокс и торфяной кокс с углекислым барием и кальцинированной содой. В качестве газообразного карбюризатора используют природный газ.

Азотирование — это процесс насыщения поверхности стали азотом при нагреве до температуры 500—650 °С в среде аммиака. Посредством азотирования поверхности стали придается высокая твердость (сохраняется при нагреве до температуры 450—550 °С), износостойкость, сопротивление коррозии.

Нитроцементация — это процесс насыщения поверхности стали одновременно углеродом и азотом при 840— 860 °С в среде природного газа и аммиака. В результате повышается твердость и износостойкость поверхностного слоя стальных деталей.

Цианирование — это процесс насыщения поверхности стали одновременно углеродом и азотом при 820—950 °С

в расплавленных цианистых солях для повышения ее твердости,

износостойкости и предела выносливости.

Борирование — это процесс насыщения поверхности стали бором при 850—950 °С для повышения ее твердости, абразивной, коррозионной износостойкости и теплостойкости.

Силицирование — это процесс насыщения поверхности кремнием. Силицированный слой стали отличается высокой коррозионной стойкостью в морской воде, химической стойкостью в азотной, серной и соляной кислотах, а также устойчивостью против износа.

Диффузионная металлизация — это процесс насыщения поверхности стали алюминием, хромом, цинком и другими металлами, придающими ей те или иные свойства. Насыщение алюминием (алитирование) произво^-дится для повышения окалиностойкости и коррозионной стойкости в атмосфере и морской воде. Насыщение хромом (хромирование) обеспечивает коррозионную стойкость в морской и пресной воде, азотной кислоте, окали-ностойкость, повышение твердости и износостойкости. Насыщение цинком (цинкование) применяется для повышения коррозионной стойкости в атмосфере, бензине, маслах и горючих газах, содержащих сероводород.

Практическая работа №6.

Тема: Расшифровка марок чугунов.

Цель: Научиться расшифровывать марки чугунов.

Оборудование: карточки-задания, образцы чугунов.

Литература:

- Солнцев Ю. П. Материаловедение/ Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 10-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2015. - 496 с.

Порядок выполнения.

- Ознакомьтесь с теоретическими сведениями.

- Ответьте на контрольные вопросы:

- определение чугуна;

- сырье для получения чугуна;

- применение чугуна в автомобильном транспорте;

- достоинства чугуна;

- недостатки чугуна;

- Расшифруйте марки чугуна: СЧ10, СЧ15, СЧ20, ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45, КЧ33-8, КЧ37-12, КЧ55-4, ЧХ1, ЧХ3Т, ЧХ22С, ЧС13, ЧГ6С3Ш, ЧГ8А3, ЧНХТ, ЧН15Д3Ш, АЧС1, АЧС2, АЧС3;

- Сделайте вывод по работе.

Краткие теоретические сведения.

Чугун - сплав железа с углеродом, содержащий углерода от 2,14 до 6,67%. Чугун - дешевый машиностроительный материал, обладающий хорошими литейными качествами.

Основное сырье для чугуна — это железная руда, которая состоит из соединений железа и, так называемой, пустой породы. Кроме этого, технология получения чугуна требует применения дополнительных компонентов.

В среднем, для производства 1 тонны металла необходимо около 3 тонн (в зависимости от содержания железа) руды, 1,1 тонны кокса, 20 тонн воды, плюс различное количество флюса.

Основа чугуна — металлическая руда, состоит из различных соединений железа, а также пустых пород. Процентное содержание Fe в руде отличается в зависимости от типа материала, и варьируется от 30 до 70%.

Флюсы, плавни - разнообразные породы, добавляемые в руду при плавке. Основной задачей является снижение температурного параметра плавления руды, которое обеспечивает более эффективный вывод шлака. В зависимости от типа пустых пород применяются разные виды флюсов.

Процесс выплавки чугуна требует большого количества тепловой энергии, причем температура горения топлива должна соответствовать условиям плавки. В качестве топлива в металлургии в основном применяют коксующиеся угли, термоантрацит, природный газ.

На машиностроительных заводах по большей части производится ковкий ферритный чугун, и в незначительных количествах перлитный, несмотря на то, что последний отличается более высокой износоустойчивостью, прочностью, отлично работает при высоких температурах, имеет высокую усталостную прочность, глушит вибрации и т. д.

Из ковкого перлитного чугуна изготовляются такие детали, как распределительные и коленчатые валы, поршни дизельных моторов, клапанные коромысла, элементы сцепления и многое другое.

Материал с шаровидным графитом нашел применение в автопромышленности в качестве современного конструкционного чугуна и заменителя углеродистой стали, а также серого и ковкого чугуна.

Области использования такого материала определяются его высокими эксплуатационными, конструкционными и технологическими характеристиками и в большинстве случаев прекрасным сочетанием данных свойств.

Главной отличительной чертой чугуна является его применение в изготовлении как небольших деталей, вес которых составляет несколько сот граммов (к примеру, поршневые кольца), так и довольно крупных деталей, вес которых может достигать до 150 т; как толстостенных (до 10 см), так и тонкостенных (от 3 до 5 мм) деталей. Детали используются не только в литом состоянии, но и после необходимой термической обработки. Все мы прекрасно помним из повседневного быта чугунные ванны, которые отличаются от прочих прекрасными эксплуатационными характеристиками, при этом их вес очень велик. В автомобилестроении же, такой вид чугуна применяют для изготовления блока цилиндров мотора.

Ярким примером использования такого вида чугуна, заменившего стальные поковки, считаются коленчатые валы для моторов крупных дизельных тракторов и автомобилей. Такие чугунные детали кроме того, что дешевле кованых стальных, еще и превосходят их по качествам эксплуатации.

Таблица 1. Применение чугуна в автомобильном транспорте.

| Название чугуна | Детали механизма |
| --- | --- |
| Серый | Блоки цилиндров двигателей, головки цилиндров, коленчатые валы, картеры сцепления коробок передач, маховики, барабаны и т.д. |
| Ковкий | Картеры, коробки передач, кронштейны рессор и т.д. |
| Высокопрочный | Коленчатые и распределительные валы, седла клапанов, шестерни масленого насоса |
| Белый | Не применяется |

Ключевые достоинства чугуна видно сразу, если проанализировать те области, где используется данный сплав и изучить качественные характеристики материала. Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

- Широкий спектр применения.

- Приемлемая стоимость и относительная простота производственного процесса.

- Замечательные литьевые характеристики.

- Высокая прочность.

- Чугун легко поддается ковке.

- Отличается длительным сроком службы;

- недостатки чугуна:

Основным недостатком чугуна как корпусного материала является его хрупкость - он колется при приложении ударной или растягивающей нагрузки. С арматурой из чугуна следует обращаться достаточно аккуратно: не подвергать ее ударам, при навертывании резьбы не прилагать чрезмерных усилий, не допускать замерзания воды в корпусе арматуры в зимнее время.

Практическая работа №7.

Тема: Расшифровка марок углеродистой стали.

Цель: Научиться расшифровывать марки углеродистой стали.

Оборудование: карточки с заданием по теме: «Углеродистые стали».

Литература:

1.Солнцев Ю. П. Материаловедение/ Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 10-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2015. - 496 с.

Порядок выполнения работы.

1.Ознакомьтесь с краткими теоретическими сведениями.

2.Начертите алгоритм  для расшифровки стали.

3.Расшифруйте марки стали, указанные в карточке: Ст4, У8, 65, У13А, ВСт4, 30, 45, У10А, БСт3.

4.Ответьте на контрольные вопросы.

5.Сделайте вывод по работе.

Контрольные вопросы.

1.Определение стали.

2.Определение углеродистой стали.

3.Виды углеродистой стали.

Содержание отсчёта.

1.Тема

2.Цель

3.Таблица с расшифровкой марок  стали

5.Ответы на контрольные вопросы.

6.Вывод.

Краткие теоретические сведения.

Краткие теоретические сведения.

Сталь

| Углеродистая (если в марке нет букв легирующих элементов) | Легированная (если в марке есть буквы легирующих элементов) |
| --- | --- |

| Конструкционная (если марка начинается с двух цифр или букв Ст) | Инструментальная (если марка начинается с одной цифры или в начале марки цифр нет) |
| --- | --- |

| Обыкновенного качества (если в начале марки есть буквы Ст) | Качественная (если в начале марки нет букв Ст и в конце нет буквы А) | Высококачествення (если в конце марки есть буква А) |
| --- | --- | --- |

Практическое занятие № 8.

Тема: Расшифровка марок легированной стали.

Цель: Научиться расшифровывать марки легированной стали.

Оборудование: карточки с заданием по теме: «Легированные стали». Литература:

1.Солнцев Ю. П. Материаловедение/ Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 10-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2015. - 496 с.

Порядок выполнения работы.

1.Ознакомьтесь с краткими теоретическими сведениями.

2.Начертите алгоритм  для расшифровки стали.

3.Расшифруйте марки стали, указанные в карточке: ХГС; 6ХВ3; 30ХНВА; 40ХС; 30ХМА; Р6М5; ХВСГ;5ХНСВ.

4.Ответьте на контрольные вопросы.

5.Сделайте вывод по работе.

Контрольные вопросы

1.Определение стали.

2.Определение легированной стали.

3.Виды легированной стали.

Содержание отсчёта

1.Тема.

2.Цель.

3.Таблица с расшифровкой марок  стали.

5.Ответы на контрольные вопросы.

6.Вывод.

Краткие теоретические сведения.

Сталь

| Углеродистая (если в марке нет букв легирующих элементов) | Легированная (если в марке есть буквы легирующих элементов) |
| --- | --- |

| Конструкционная (если марка начинается с двух цифр или букв Ст) | Инструментальная (если марка начинается с одной цифры или в начале марки цифр нет) |
| --- | --- |

| Обыкновенного качества (если в начале марки есть буквы Ст) | Качественная (если в начале марки нет букв Ст и в конце нет буквы А) | Высококачествення (если в конце марки есть буква А) |
| --- | --- | --- |